Силиконовый герметик "Санитарный" MAXSIL

| Тип отверждения | ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (843) 251-51-80, polisil@list.ru кислотный |
| --- | --- |
| Цвет | белый, прозрачный |
| Назначение | Предназначен для использования в местах с повышенной влажностью: душевых кабинах, банях, ванных комнатах, подвалах, погребах, кухнях, системах водоснабжения и канализации. |
| Свойства | - Содержит фунгицид, препятствующий появлению плесени и грибов; - Рекомендуемая температура применения не ниже -5оС (при низких температурах отверждение происходит медленнее); - Обеспечивает герметичность конструкции; - Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, металлу, дереву, фарфору, пластику; - Водонепроницаем; - Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека; - Тиксотропный (может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности); - Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха - Устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ лучам, озону; - Легко наносится, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию; - Выдерживает деформацию шва, не подвержен растрескиванию и усадке; - Со временем не меняет цвет, сохраняет прочность и эластичность; - Не обладает токсическими свойствами |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -50оС до +160оС |
| Применение | Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Наружные и внутренние откосы зазора не должны иметь повреждений глубиной не более 10 мм. Дефектные места должны быть заделаны водостойким составом. Работы с герметиком допускается проводить при температуре не ниже 5 0С и влажности воздуха не менее 30 %. Перед применением насадку картуша обрезать под углом в соответствии с необходимой шириной шва. Равномерно нанести герметик на подготовленную поверхность с помощью строительного пистолета. |
| Фасовка | бочки 200 л, картуши 290 мл (25 шт-1 коробка). |
| Технические условия | 5772-083-05766764-2010 |

Характеристики

| Сопротивление текучести, мм, не более | 2 |
| --- | --- |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 250 |