Универсальный силиконовый герметик MAXSIL SA 2311
[image: http://www.kzck.ru/upload/shop_7/item_catalog_165/shop_items_catalog_image165.jpg]
	
	

	


Тип отверждения
	ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (843) 251-51-80, polisil@list.ru


кислотного типа

	Цвет
	черный, белый, прозрачный

	
	

	Назначение
	Предназначен для ремонта и герметизации строительных стыков, использования в качестве бытовых герметиков для герметизации стыков в ванных комнатах, бассейнах, сан. узлах и т.д., работы по остеклению теплиц, лоджий, балконов, витрин, зимних садов и др. наружные и внутренние работы.

	Свойства
	· Рекомендуемая температура применения не ниже +5оС (при низких температурах отверждение происходит медленнее);
· Обеспечивает герметичность конструкции;
· Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, металлу, дереву, бетону и другим  строительным материалам;
· Водонепроницаем;
· Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека;
· Тиксотропный (может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности);
· Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха;
· Устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ лучам, озону;
· Легко наносится, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию;
· Выдерживает деформацию шва, не подвержен растрескиванию и усадке;
· Со временем не меняет цвет,  сохраняет прочность и эластичность;
· Не обладает токсическими свойствами.

	Температурный диапазон эксплуатации
	от -50оС до +160оС

	
	

	Применение
	Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, влаги и других посторонних веществ, для этого их следует вначале обезжирить бензином и ацетоном, а затем высушить. Максимальная прочность достигается через 72 ч. Монтажные работы с герметиком допускается проводить при температуре не ниже 5 0С и влажности воздуха не менее 30 %. С увеличением толщины слоя герметика, увеличивается время вулканизации.

	Гарантийный срок службы
	в бочках - 3 мес., в картушах - 12 мес., в фолиевых тубах - 12 мес., в тубах - 12 мес.

	Фасовка
	бочки 200л, картуши 290 мл (25 шт-1 коробка).

	Технические условия
	5772-074-05766764-2006


Характеристики  
	Цвет
	черный
	белый
	прозрачный

	Сопротивление текучести, мм, не более
	3
	3
	3

	Жизнеспособность, мин, не более
	15
	15
	15

	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее
	200
	200
	200

	Условная прочность при растяженеии, МПа, не менее
	0,3
	0,3
	0,3

	Твердость по Шору А, усл.ед., не менее
	8
	8
	8
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