Профессиональный силиконовый герметик MAXSIL SN 3311 для стекла

| Тип отверждения | ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (843) 251-51-80, polisil@list.ru нейтрального типа |
| --- | --- |
| Цвет | черный |
| Назначение | Предназначен для герметизации стыков, монтажных швов, в бытовых целях, где недопустимо использование герметиков кислотного отверждения. Используется для производства стеклопакетов и вклейки стекол в автомобилях. |
| Свойства | - Рекомендуемая температура применения не ниже -5оС (при низких температурах отверждение происходит медленнее); - Не вызывает коррозии; - Обеспечивает герметичность конструкции; - Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, металлу, дереву, бетону и другим строительным материалам; - Водонепроницаем; - Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека; - Тиксотропный (может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности); - Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха; - Устойчив к атмосферным воздействиям, УФ лучам, озону; - Легко наносится, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию; - Выдерживает деформацию шва, не подвержен растрескиванию и усадке; - Со временем не меняет цвет, сохраняет прочность и эластичность; - Не обладает токсическими свойствами. |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -50оС до +160оС |
| Применение | Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, влаги и других посторонних веществ, для этого их следует вначале обезжирить бензином и ацетоном, а затем высушить. Максимальная прочность достигается через 72 ч. Монтажные работы с герметиком допускается проводить при температуре не ниже 5 0С и влажности воздуха не менее 30 %. С увеличением толщины слоя герметика, увеличивается время вулканизации. |
| Гарантийный срок хранения | в бочках - 3 мес., в картушах - 6 мес., в фолиевых тубах - 6 мес., в тубах - 12 мес. |
| Фасовка | бочки 200л, картуши 290 мл (25 шт-1 коробка), фолиевые тубы 600 мл. |
| Технические условия | 5772-069-05766764-2006 |

Характеристики

| Сопротивление текучести, мм, не более | 2 |
| --- | --- |
| Жизнеспособность, мин, не менее | 15 |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 300 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 0,8 |
| Твердость по Шору А, усл.едл., не менее | 12 |