Профессиональный силиконовый герметик MAXSIL SN 3311 для стекла
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Тип отверждения
	ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (843) 251-51-80, polisil@list.ru


нейтрального типа

	Цвет
	черный

	
	

	Назначение
	Предназначен для герметизации стыков, монтажных швов, в бытовых целях, где недопустимо использование герметиков кислотного отверждения. Используется для производства стеклопакетов и вклейки стекол в автомобилях.

	Свойства
	 
· Рекомендуемая температура применения не ниже -5оС (при низких температурах отверждение происходит медленнее);
· Не вызывает коррозии;
· Обеспечивает герметичность конструкции;
· Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, металлу, дереву, бетону и другим  строительным материалам;
· Водонепроницаем;
· Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека;
· Тиксотропный (может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности);
· Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха;
· Устойчив к атмосферным воздействиям, УФ лучам, озону;
· Легко наносится, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию;
· Выдерживает деформацию шва, не подвержен растрескиванию и усадке;
· Со временем не меняет цвет,  сохраняет прочность и эластичность;
· Не обладает токсическими свойствами.
 

	Температурный диапазон эксплуатации
	от -50оС до +160оС

	
	

	Применение
	Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, влаги и других посторонних веществ, для этого их следует вначале обезжирить бензином и ацетоном, а затем высушить. Максимальная прочность достигается через 72 ч. Монтажные работы с герметиком допускается проводить при температуре не ниже 5 0С и влажности воздуха не менее 30 %. С увеличением толщины слоя герметика, увеличивается время вулканизации.

	Гарантийный срок хранения
	в бочках - 3 мес., в картушах - 6 мес., в фолиевых тубах - 6 мес., в тубах - 12 мес.

	Фасовка
	бочки 200л, картуши 290 мл (25 шт-1 коробка), фолиевые тубы 600 мл. 

	Технические условия
	5772-069-05766764-2006


Характеристики
	Сопротивление текучести, мм, не более
	2

	Жизнеспособность, мин, не менее
	15

	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее
	300

	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее
	0,8

	Твердость по Шору А, усл.едл., не менее
	12
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