Силиконовый паропроницаемый герметик MAXSIL SN 4011 ПАРОСИЛ

| Тип отверждения | ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (843) 251-51-80, polisil@list.ru нейтрального типа |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Назначение | Предназначен для заделки монтажных швов узлов примыканий оконных блоков к стеновым панелям в качестве наружного слоя во всех типах зданий и сооружений. |
| Свойства | - Применим в осенне-зимний период; - Выдерживает более 200 циклов попеременного замораживания и оттаивания; - Уникальное сочетание высокой гидрофобности с воздухопроницаемостью и атмосферостойкостью - Обладает хорошей адгезией ко всем конструкционным материалам; - Долговечен (не менее 20 лет); - Обладает повышенной паропроницаемостью; - Не токсичен. |
| Применение | Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжирить. Перед началом работ по герметизации поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли и загрязнений, а в зимних условиях - от снега, льда, инея с последующим прогревом и просушкой поверхности. Производство монтажных работ герметиком "ПАРОСИЛ" допускается при температуре до -15 0С и влажности воздуха не менее 30 %. В монтажный зазор из тубы механическим выдавливанием или из картуша с помощью "пистолета" наносится жгут герметика, который затем выравнивается шпателем. Паропроницаемый герметик "ПАРОСИЛ" по наружному контуру монтажного зазора должен быть уложен непрерывно без пропусков, разрывов. |
| Фасовка | бочки 200 л, картуши 290 мл (25 шт - 1 коробка), фолиевые тубы 600 мл. |
| Технические условия | 5772-067-05766764-2005 |

Характеристики

| Сопротивление текучести, мм, не более | 2 |
| --- | --- |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 300 |
| Условная прочность в момент разрыва МПа, не менее | 0,1 |
| Время образования поверхностной пленки, мин, не более | 30 |
| Плотность, кг/м3, не более | 1200 |